PARAMETROS DE IMPRESION DE INMOOV

Altura de Capa(Layers): **0.2 -con boquilla de 0,4**

Escala **(escale): 100% - No se modifica**

Relleno(Infill): **20%**

Velocidad: **40- 60 m/s**

adherencia de la placa de impresión **(adhesion of the printing plate): FALDA**

Soportes **(Supports): NO**

**Por el momento son estos parametros de impresion que estamos usando**